Электронное приложение

Таблица 1. Характеристика изученных штуфных образцов, отобранных ООО «Правоуримйское» в стенках разведочных штолен в 2020 г.

Table 1. Characteristics of studied samples collected by OJSC Pravourimyskoye in walls of exploration adits in 2020

| № обр. | Горизонт, м | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1600 | Кварц-турмалиновый метасоматит с мелко-, среднезернистым Cst, содержит Ccp, Bn, Apy, редкий Mou |
| 5 | 1600 | Кварц-турмалиновый метасоматит с мелкозернистым Cst, с зернами Ccp, Apy, редко Bn, Cc, Bi |
| 9 | 1569 | Окисленный кварц-топазовый метасоматит со среднезернистым Cst, Bn, Mou, Bi, Apy |
| 4 | 1569 | Кварц-арсенопиритовые руды со средне-мелкозернистым Cst, с зернами Ccp, Bn, Sta, Mou, Cc, Bi, Apy, Wtt |
| 1 | 1520 | Кварц-топазовый метасоматит с крупнозернистым Cst, Apy, Bi |
| 8 | 1516 | Кварц-турмалиновый метасоматит со среднезернистым Cst, Apy |
| 11 | 1509 | Кварцевый метасоматит по риолиту с зернами Apy, Ccp, Bn преобладает, Mou редкий, Fo, Cc |
| 2 | 1480 | Кварц-арсенопиритовые руды со средне-, мелкозернистым Cst мало, редкий Bi |
| 3 | 1480 | Разновидность кварц-арсенопиритовых много руд со средне-, мелкозернистым Cst мало, редкие Bi и Bis |
| 7 | 1480 | Кварцевый метасоматит по риолиту с редкими зернами Apy, Ccp, Bn, Wtt |
| 6 | Неизвестно | Кварц-турмалиновый метасоматит с зернами Ccp, Apy, редкими зернами Sph, Bn, Mou, Wtt |

Таблица 2. Характеристика изученных штуфных образцов, отобранных ООО «Правоуримйское» в стенках разведочных штолен в 2022 г.

Table 2. Characteristics of studied samples collected by OJSC Pravourimyskoye in walls of exploration adits in 2022

| № обр. | Горизонт, м | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1600 | Флюорит-биотит-топаз-кварцевый метасоматит с средне-, крупнозернистым Cst, Wt, Ccp, Apy, Stn, Mou, Ro |
| 7 | 1600 | Биотит-топаз-кварцевый метасоматит с мелкозернистым Cst мало, Ccp, Apy, Stn, Mou, Sph, Wt, Fo |
| 6 | 1580 | Топаз-биотит-кварцевый метасоматит с мелко-, среднезернистый Cst, Wt, Apy, Lo, Stn, Mou, Bn, Cc, Ccp, Wtt, Bi |
| 5 | 1560 | Топаз-кварцевый метасоматит с мелкозернистый Apy, Lo, Stn, Mou, Bn, Cc, Ccp, Wtt, Bi, |
| 4 | 1560 | Кварц-топазовый метасоматит с мелкозернистым Cst, Apy, Lo, Stn, Mou, Bn, Cc, Ccp, Wtt, Bi |
| 3 | 1540 | Кварц-топазовый метасоматит с крупнозернистым Wt, мелкозернистым Cst, Ccp, Stn, Apy, Cc, Fo, Ro |
| 2 | 1534 | Кварц-топазовый метасоматит с редким тонкозернистым, мелкозернистый Cst, Lo, Apy, Bn, Cc, Ccp, Stn, Wtt, |
| 1 | 1534 | Кварц-турмалин-топазовый метасоматит с крупнозернистым Wt, редким мелкозернистым Cst, Apy, Lo, Ccp, Stn, Fo, Ro |

Таблица 3. Характеристика проб рентген-радиометрической сепарации, изученных в 2020 г.

Table 3. Characteristics of X-ray radiometric separation samples studied in 2022

| № п/п | № лаб. | Наименование продукта | Класс крупности на РРС, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ-28 | Хвосты | –100+60 |
| 2 | ПУ-30 |  | –60+30 |
| 3 | ПУ-32 |  | –30+20 |
| 4 | ПУ-27 | Концентрат | –100+60 |
| 5 | ПУ-29 |  | –60+30 |
| 6 | ПУ-31 |  | –30+20 |
| 7 | ПУ-33 | Класс | –20+10 |
| 8 | ПУ-34 | Класс | –10+0 |

Таблица 4. Характеристика технологических продуктов, характеризующих производственных цикл, изученных в 2020 г.

Table 4. Characteristics of technological products studied in 2020 from production cycle

| № п/п | № лаб. | № пробы заказчика | Наименование пробы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПУ-1 | Проба 1 | Надрешетный продукт отсадки |
|  |  | Проба 2 | Концентрат СКО-22.5 |
|  | ПУ-2 | МИ № 1/1 +2 |  |
|  | ПУ-3 | МИ № 1/2 –2+1 |  |
|  | ПУ-4 | МИ № 1/3 –1+0.5 |  |
|  | ПУ-5 | МИ № 1/4 –0.5+0.2 |  |
|  | ПУ-6 | МИ № 1/5 –0.2+0.1 |  |
|  | ПУ-7 | МИ № 1/6 –0.1+0.071 |  |
|  | ПУ-8 | МИ № 1/7 –0.071 |  |
|  | ПУ-9 | Проба 3 | Хвосты отвальные (от чернового гравиоконцентрата, СКО-22.5) |
|  |  | Проба 4 | Концентрат флотогравитации 1 цикла (СКО-22.5) |
|  | ПУ-10 | МИ № 2/1 +2 |  |
|  | ПУ-11 | МИ № 2/2 –2+1 |  |
|  | ПУ-12 | МИ № 2/3 –1+0.5 |  |
|  | ПУ-13 | МИ № 2/4 –0.5+0.2 |  |
|  | ПУ-14 | МИ № 2/5 –0.2+0.1 |  |
|  | ПУ-15 | МИ № 2/6 –0.1+0.071 |  |
|  | ПУ-16 | МИ № 2/7 –0.071 |  |
|  | ПУ-17 | Проба 5 | Сульфидные хвосты отвальные 1 цикла флотогравитации (СКО-7.5; № 6-10) |
|  | ПУ-18 | Проба 6 | Исходный продукт, поступающий на винт. Шлюзы СВМ-2-1000 |
|  | ПУ-19 | Проба 7 | Концентрат винт. Шлюза СВМ-2-1000 |
|  | ПУ-20 | Проба 8 | Концентрат флотогравитации после шлюзов |
|  | ПУ-21 | Проба 9 | Промпродукты и хвосты промпродуктового цикла 1 |
|  | ПУ-22 | Проба 10 | Хвосты винт. Шлюза промпродуктового цикла 2 |
|  | ПУ-23 | Проба 11 | Промежуточный железный продукт |
|  | ПУ-24 | Проба 12 | Сульфидные суммарные отвальные хвосты |
|  | ПУ-25 | Проба 13 | Черновой гравиоконцентрат (Солнечный ГОК) |
|  | ПУ-26 | Проба 14 | Коллективный сульфидный концентрат (Солнечный ГОК) |

Таблица 5. Характеристика проб, полученных путем пирометаллургического передела  касситеритового гравиоконцентрата, изученных в 2021 г.

Table 5. Characteristics of samples studied in 2021 from pyrometallurgical processing of cassiterite gravity concentrate

| № заказчика | № лаб. | Наименование продукта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУ35 | Исходный черновой концентрат |
| 2 | ПУ36 | Черновой концентрат после обжига (30 мин, 550 °С) |
| 3 | ПУ37 | Черновой концентрат после обжига (60 мин, 550 °С) |
| 4 | ПУ38 | Концентрат основной флотации общих хвостов –0.2+0 мм |