ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Результаты EDS-анализа минералов

APPENDIX 1. Results of EDS analysis of minerals

Таблица 1. Химический состав слюдистых минералов (мас.%)

Table 1. Chemical composition of micas (wt.%)

| Проба | Анализ | MgO | Al2O3 | SiO2 | K2O | CaO | FeO | Fe2O3 | Na2O | TiO2 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hgz11 | 24359f | 10.07 | 12.34 | 50.44 | 5.56 | 0.38 | 20.62 |  |  |  | 99.42 |
| Hgz11 | 24359g | 14.74 | 15.51 | 32.97 | 0.36 | 0.8 | 25.78 |  |  |  | 90.16 |
| Hgz11 | 24359d | 14.76 | 15.92 | 34.84 | 0.49 | 0.99 | 25.28 |  |  |  | 92.28 |
| Hgz11 | 24359 | 1.58 | 26.78 | 59.8 | 0.6 | 9.48 | 4.22 |  | 5.74 | 0.38 | 108.58 |
| Hgz11 | 24359c | 1.5 | 20.24 | 66.14 | 6.78 | 1.54 | 3.4 |  | 5.65 |  | 105.26 |
| Hgz11 | 24359c | 6.99 | 15.47 | 43.65 | 4.64 | 0.66 | 15.26 |  | 1.74 |  | 88.4 |
| Hgz11 | 24359d | 13.42 | 13.54 | 36.81 | 2.66 | 0.85 | 22.02 |  |  |  | 89.3 |
| Hgz11 | 24359g | 14.19 | 14.25 | 31.14 | 0.35 | 0.76 | 26.81 |  |  |  | 87.51 |
| Hgz11 | 24359f | 7.63 | 8.43 | 51.95 | 8.47 |  | 18.72 |  |  |  | 95.2 |
| Hgz13-2 | 24358i | 13.97 | 14.61 | 30.81 |  | 0.75 |  | 33.24 |  |  | 93.38 |
| Hgz13-2 | 24358 | 13.71 | 15.23 | 31.28 |  | 0.85 | 29.86 |  |  |  | 90.93 |
| Hgz13-2 | 24358 | 13.88 | 15.08 | 29.21 |  | 0.71 | 28.27 |  |  |  | 87.14 |
| Hgz13-2 | 24358i | 15.27 | 13.5 | 31.01 |  | 0.99 | 26.24 |  |  |  | 87.01 |

Таблица 2. Химический состав карбонатов (мас.%)

Table 2. Chemical composition of carbonates (wt.%)

| Проба | Анализ | MgO | CaO | MnO | FeO | Fe2O3 | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hgz11 | 24359b | 0.96 | 53.87 | 1.43 | 1.6 |  | 57.86 | (Ca0.98Mg0.02Mn0.02Fe0.02)1.04C0.98O3 |
| Hgz11 | 24359b | 1.06 | 51.67 | 1.53 |  |  | 56.06 | (Ca0.93Mg0.05Mn0.02)0.98C1.01O3 |
| hgz13-2 | 24358h | 13.37 | 31.66 | 2.06 |  | 12.13 | 59.22 | (Ca0.57Mg0.33Fe0.08Mn0.03)1.02C1.06O3 |
| hgz13-2 | 24358d | 14.04 | 32.49 | 1.54 | 10.6 |  | 58.67 | (Ca0.58Mg0.35Fe0.15Mn0.02)1C0.95O3 |
| Hgz13-2 | 24358d | 15.38 | 27.69 | 1.37 | 9.73 |  | 54.16 | (Ca0.48Mg0.37Fe0.13Mn0.02)1CO3 |
| hgz13-3 | 23579e | 18.47 | 29.25 | 1.35 | 5.77 |  | 54.84 | (Ca0.50Mg0.44Fe0.08Mn0.02)1.04C0.98O3 |

Таблица 3. Химический состав оксидов железа и титана (мас.%)

Table 3. Chemical composition of iron and titanium oxides (wt.%)

|  | Анализ | Al2O3 | SiO2 | CaO | TiO2 | FeO | MgO | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24358j |  | 3.17 | 0.31 | 15.08 | 77.33 |  | 95.9 |
| 2 | 24358k | 1.1 | 2.9 |  | 15.85 | 76.6 |  | 96.45 |
| 3 | 23579b |  |  |  | 9.72 | 84.81 |  | 94.53 |
| 4 | 23579c |  | 2.06 | 0.18 | 1.19 | 72.52 |  | 75.95 |
| 5 | 23579a |  |  |  | 98.4 | 1.02 |  | 99.42 |
| 6 | 24358f |  |  |  | 99.93 | 1.29 |  | 101.22 |
| 7 | 24358c | 7.29 | 14.26 | 0.61 | 36.62 | 26.31 | 6.51 | 91.6 |
| 8 | 24358f |  |  |  | 98.26 | 1.6 |  | 99.85 |

Таблица 4. Химический состав апатита (мас.%)

Table 4. Chemical composition of apatite (wt.%)

| Анализ | F | SiO2 | P2O5 | Cl | CaO | TiO2 | FeO | Na2O | MgO | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23579d | 1.79 | 0.32 | 42.02 | 0.8 | 54.65 | 0.3 | 1.21 |  |  | 101.09 |
| 24358a | 2.02 | 0.16 | 42.7 | 1.19 | 57.42 |  | 1.27 | 0.16 | 0.25 | 105.17 |
| 24359апатит | 1.79 |  | 41.45 | 0.67 | 54.39 |  | 1.33 |  |  | 99.62 |